*Załącznik nr 2*

*do zapytania ofertowego nr BOU-I.2601.508.2019*

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Parametry wykładziny dywanowej wełnianej

|  |  |
| --- | --- |
| Charakterystyczne parametry techniczne | nie mniejsze niż: |
| Technologia | tkana typu Axminster |
| Skład okrywy runowej | 80% wełna, 20 % poliamid |
| Gęstość | 7x8 |
| Ilość pęczków na m² | 86 940 |
| Wzór | Wzór i kolor:  Do wglądu w siedzibie Zamawiającego. |
| Wysokość runa | 7,5 mm |
| Wysokość całkowita | 10,5 mm |
| Masa runa g/m2 | 1220 |
| Masa całkowita g/m2 | 2000 |
| Dolna warstwa podłoża | polipropylen |
| Szerokość | 400 cm |
| Klasyfikacja ogniowa zgodnie z EN 13501-1 | Cfl-s1 |

1. Zestawienie ilości wykładziny

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalizacja | Szerokość (m) | Długość (m) | Powierzchnia (m²) | Długość obszycia (m) |
| **Razem Piętro I** |  |  | **125,59** | **136,00** |
| Korytarz skrzydło (B) | 1,90 | 66,10 | 125,59 | 136,00 |
| **Razem Piętro II** |  |  | **230,57** | **326,10** |
| Hol główny (C) | 1,20 | 62,25 | 74,70 | 126,90 |
| Klatka schodowa (D) | 1,20 | 6,00 | 7,20 | 14,40 |
| Korytarz skrzydło (D) | 1,20 | 30,00 | 36,00 | 62,40 |
| Korytarz skrzydło (B) | 1,90 | 59,30 | 112,67 | 122,40 |
| **RAZEM** |  |  | **356,16** | **462,10** |